ICS

DB21

辽宁省地方标准

DB 21/ XXXXX—XXXX

高密度聚乙烯渔业船舶建造标准

Specifications for Construction of High Density Polyethylene Fishing Vessels

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

辽宁省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 材料与建造工艺	3

5 船体结构	5

6 其他性能要求	10

7 船载设备	17

前  言

本标准依据GB/T 1.1—2009规则起草。

本标准由辽宁省海洋渔业厅提出。

本标准由辽宁省质量技术监督局归口。

本标准起草单位：大连海洋大学、大连蓝旗船舶科技有限公司（如有其他起草单位，请按首字母顺序添加）负责起草。

本标准主要起草人：隋江华、刘润强、沈烈、杨烨、王普（如有其他起草人，请按首字母顺序添加）

高密度聚乙烯渔业船舶建造标准

范围

本标准适用于以高密度聚乙烯为主要构造材料，以焊接成型工艺建造的高密度聚乙烯渔业船舶。

本标准适用于船长小于等于12 m，航行于沿海航区和内河航区的高密度聚乙烯渔业船舶。

本规范不适用于游艇、油船、散装化学品船以及高速船舶。

除本标准有明确规定外，高密度聚乙烯渔业船舶还应满足中国船级社《国内航行海船建造规范》或《钢质内河船舶建造规范》的相关要求，以及中国海事局《国内航行海船法定检验技术规则》或《内河船舶法定检验技术规则》的相关规定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

国渔检(法)-2009 《渔业船舶法定检验规则》

国渔检(法)-2009 《黄渤海小型渔业船舶检验办法》

CCS-2013 《材料与焊接规范》

CCS-2005 《沿海小船入级与建造规范》

GB T 1039-1992 《塑料 力学性能试验方法总则》

GB/T 1040-2006 《塑料 拉伸性能的测定》

GB/T 1843-2008 《塑料 悬臂梁冲击强度的测定》

GB/T 11548-1989 《硬质塑料板材耐冲击性能试验方法（落锤法）》

GB/T 11546.1-2008 《塑料 蠕变性能的测定 第1部分：拉伸蠕变》

GB/T 3682-2000 《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》

GB/T 16422-2014 《塑料 实验室光源暴露试验方法》

GB/T 1033-2010 《塑料 非泡沫塑料密度的测定》

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准：

3.1　渔船：系指从事捕捞鱼类或其他水生生物资源的船舶。

3.2　渔业辅助船：系指为渔业生产、科研、教学、监督、渔港工程服务的船舶。

3.3　渔业船舶：系指上述渔船和渔业辅助船的统称(本标准统称为船舶)。

3.4　甲板船：系指从艏至艉具有风雨密的连续露天甲板的船舶。

3.5　敞口船：系指从艏至艉不具有风雨密的连续露天甲板的船舶。

3.6　船龄：系指船舶从其建造完工的年份算起迄今所过去的年限。

3.7　总长 Loa（m）: 系指船舶最前端至最后端之间包括外板和两端永久性固定突出物在内的水平距离。

3.8　船长 L（m）：系指沿船舶满载水线由艏柱前缘量至舵杆中心线的长度；对挂桨（机）船、无舵船或舵在舷外船按该水线长的100%计取；对高密度聚乙烯船舶要包括船壳板的厚度；对无图纸资料的船舶，此数值可取上甲板长的90%。

3.9　上甲板长 Ld（m）：在船舶中纵剖面上量至艏、艉甲板两端外缘（不包括假船首、假船尾）的水平长度。对敞口船，视其舷侧板顶线为甲板线进行计量。

3.10　船宽 B（m）：系指船舶的型宽，即在船中处船壳板内表面的最大水平距离（不包括舷伸部分）；对高密度聚乙烯船舶要包括船壳板厚度。

3.11　型深 D（m）：系指沿舷侧由龙骨线量至干舷甲板下表面的垂向距离：

3.11.1　对敞口船，量至舷顶；

3.11.2　对具有圆弧形舷缘的船舶，量至连续甲板下表面的延伸线；

3.11.3　当甲板呈阶梯形时，升高甲板部位的型深计量至较低甲板平行于升高甲板的延伸线；

3.11.4　除另有明文规定外，一般是指船长中点处的型深。

3.12　吃水 d（m）：泛指船舶龙骨线浸没的深度。如无特殊说明，一般指船长中点处的吃水。

3.13　干舷 F（m）：系指在船长中点舷侧处从甲板上表面量至吃水线上缘的垂直距离。

3.14　龙骨线：系指船体型表面的底部与中线面的交线。高密度聚乙烯船舶龙骨板的外表面与中线面的交线。

3.15　风雨密：系指在任何海况条件下，水都不会渗入结构之内。

3.16　水密：系指在设计水压力下，任何方向水均不能渗入该结构之内。

3.17　小型船舶：系指船长小于12 m的船舶。

3.18　最大航速：系指船舶满载排水量时以核定的最大持续推进功率在静水中航行所能达到的航速。

材料与建造工艺

### 4.1　通则

#### 4.1.1　本章规定的材料适用于焊接成型工艺，采用的原材料必须是在有效期内的合格产品。

#### 4.1.2　焊接成型的船舶不允许使用再生的原材料。

#### 4.1.3　船体外板采用焊接工艺的，应由熟练工作业，并应在对工艺和施工质量有判断能力的检验员监督下进行。

#### 4.1.4　船体构件应具有良好的连续性，船体板材、骨材应根据受力情况和工作状态进行有效连接，结构应具有完整性。

#### 4.1.5　建造工厂应采取一切措施以确保产品的质量，检验员应作好建造过程的详细记录。

### 4.2　材料性能

#### 4.2.1　船用高密度聚乙烯材料应具有良好的物理、化学、力学性能和老化稳定性。

#### 4.2.2　船用高密度聚乙烯应满足表1的基本要求，板材初始的各项力学性能应满足表2的要求，并应同时进行人工加速老化试验（GB/T 16422-2014），人工加速老化的试验时长应不少于3000小时，其各项力学性能下降值应不超过表2要求值的10%。

#### 4.2.3　各项测试采用的试片需要取自于实际生产中使用的材料，并需确保取样的母材在船舶建造工艺过程中性能不会下降。从母材上进行试片取样时，取样手段需要与船舶生产时的下料方式保持一致。

表1 船用高密度聚乙烯的基本性能要求

| 性能 | 数值 | 单位 | 附注 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度 | 0.946~0.972 | g/cm3 |  | GB/T 1033-2010 |
| 熔融指数 | 规定值±1.0 最大3.5 | g/10min | 规定值系指出厂证书上标明的值。 | GB/T 3682-2000 |

表2 船用高密度聚乙烯板材的力学性能要求

| 性能 | 数值 | 单位 | 附注 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸屈服应力 | 28.0 17.0 | MPa MPa | 20℃时 65℃时 | GB/T 1040-2006 |
| 拉伸屈服应力 下的弹性模量 | 最低0.8 | GPa | 20℃时 | GB/T 1040-2006 |
| 拉伸蠕变强度 | 6.0 2.0 | MPa % | 20℃时，100小时后的变形量 | GB/T 11546.1-2008 |
| 缺口冲击强度 （缺口摆锤） | 无脆断 | 目视 | 0℃ | GB/T 1843-2008 |
| 冲击强度 （无缺口落锤） | ≥15 | J/mm | 0℃ | GB/T 11548-1989 |

### 4.3　结构连接

### 4.3.1　焊接

4.3.1.1　高密度聚乙烯船舶结构的焊接应采用热气+螺杆挤出焊接的方式，以确保焊条塑化完全。

4.3.1.2　高密度聚乙烯焊条截面为圆形，其化学成分可与被焊件不完全相同，但应满足以下条件：

(1) 焊条中纯原料成分不得低于99%；

(2) 焊条中无机填料成分不得超过0.1%；

(3) 耐老化剂（炭黑、UV剂、抗氧剂等）的比例应与被焊件相同。

4.3.1.3　焊枪应由螺杆、加热元件、导气管、喷嘴组成，采用自然吸气。加热元件应为电热元件，该元件功率根据焊枪的出料量不同，应在1750~2200 W之间。焊接参数应满足表3要求。

表3 船用高密度聚乙烯板材的焊接参数

| 名称 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 出料温度 | 210 ~ 230 | ℃ |
| 热风温度 | 250 ~ 300 | ℃ |
| 热风出风量 | ≥ 300 | L/min |
| 热风风压 | ≥ 10 | kPa |
| 焊接速度 | ≤ 0.5 | m/min |

4.3.1.4　不建议在环境温度低于5℃时进行焊接。若不可避免，则需用保温材料对焊枪的螺杆和导气管部分进行包裹，且焊接速度不得高于0.5 m/min。

4.3.1.5  焊条必须保证干燥，在焊接前，焊条应在60 ~ 80℃条件下至少烘干12小时。

4.3.1.6　高密度聚乙烯板焊缝结构及对应的焊接方法遵照CCS《材料与焊接规范》执行。

### 4.3.2　铆接

4.3.2.1　高密度聚乙烯板材的铆接方法可采用金属制品的铆接方法，根据不同的铆接部位可选用金属铆钉，亦可选取热塑性塑料铆钉。

4.3.2.2　铆接时宜采用压入铆接法，铆钉两端应附上垫圈。

4.3.2.3　根据结构强度的特殊要求亦可采用其他形式的铆接方式。

船体结构

通则

- 5.1.1　高密度聚乙烯渔船结构的设计应使其能承受正常营运期间可能遭受的最大外力。

- 5.1.2　甲板横梁、舷侧肋骨及船底肋板应布置在同一横剖面内，并有效地连接，构成完整的刚性整体。

- 5.1.3　船体纵向构件应尽可能在全船范围内保持连续。

- 5.1.4　每个肋位上应设置肋板，肋骨，其间距应不大于500 mm。

#### 5.1.5 主要骨材上如需开孔通过电缆、管路时，开孔角隅应为圆角，开孔高度超过桁材或强横梁腹板高度的三分之一时，开口必须补强。但上述构件的端部不应开孔。

#### 5.1.6 设计部门可以按平面板架或立体刚架有限元分析法或其他理论计算法确定构件的尺寸及布置，但板的厚度仍应满足最小厚度要求，且应归档必要的计算资料。

#### 5.2　船壳板

5.2.1　高密度聚乙烯渔船的船体船壳板应尽可能采用整板，避免拼接。

5.2.2　船底板与舷侧外板的厚度应不小于下式计算值：

ty=0.72sPF6.7L14+3.6L    mm………..………………………………(1)

式中：

s —— 肋骨间距，m；

L —— 船长，m；

PF —— 水压力系数，船底、舷侧分别采用PFb、PFs计算，根据图1、图2取值。

图1 船底水压力系数取值

图2 舷侧水压力系数取值

#### 5.3　平板龙骨

5.3.1　船体平板龙骨的厚度应不小于式(1)计算所得船底板厚度的1.5倍，宽度应不小于0.1倍的船宽。

5.3.2　不设平板龙骨时，船底板厚度应不小于式6.2.2计算所得船底板厚度增厚2 mm。

5.4  甲板

5.4.1　甲板采用横骨架式，甲板厚度应不小于下式计算值：

ti=0.8tyb    mm ………………………….……………………(2)

式中，tyb ——  按式（1）计算的船底板厚度。

5.5　船底骨架

5.5.1中内龙骨

5.5.1.1在船舶中纵剖面处应设置中内龙骨，中内龙骨的高度应等于肋板的高度，其腹板厚度 t 和面板剖面积 A ，在除艏尖舱外应不小于按下列各式计算所得之值：

t=0.83L+6    mm….……………………….……………………(3)

A=10.77L+2    cm2…………...…………….……………………(4)

式中: L —— 船长，m。

5.5.1.2　在艏尖舱内，中内龙骨可与肋板等高、等厚和具有相同的面板剖面积。

5.5.1.3　中内龙骨应尽可能贯通全船，在舱壁处中断时，应用下列方式之一与舱壁连接：

- 将中内龙骨的腹板在一个肋距内逐渐升高至舱壁处，该处高度应为原高度的1.5倍，中内龙骨的面板应延伸至舱壁并与之焊接，如图3所示。

- 用有面板或折边的肘板与舱壁连接，肘板的高度和长度应等于中内龙骨的高度。此时，中内龙骨面板可不与舱壁焊接，肘板的厚度应与中内龙骨腹板厚度相同，如图4所示。

- 将中内龙骨面板的宽度在一个肋距内逐渐放宽，至舱壁处其宽度为原宽度的2倍，并与舱壁焊接，如图5所示。

图3 腹板升高连接型式                                  图4 肘板连接型式

图5 面板加宽连接型式

5.5.2　旁内龙骨

5.5.2.1　旁内龙骨的高度与该处肋板高度相同，其腹板的厚度t和面板的剖面积A应不小于按下列各式计算所得之值：

t=0.87L+4    mm …………………………………………(4)

A=4.14L+5    cm2 …………..………………..……………(5)

式中:L —— 船长，m。

5.5.2.2　当船宽不小于2 m且不大于4 m时，应在中内龙骨两侧至少各设一道旁内龙骨，当船宽大于4 m时，应在中内龙骨两侧至少各设2道旁内龙骨，旁内龙骨应尽可能均匀设置，并向艏艉延伸，同时应注意结构的连续性。

5.5.2.3　旁内龙骨在舱壁处的连接，与对中内龙骨的要求相同，见6.5.1.3。

5.5.3　肋板

5.5.3.1　每个肋位处应设置实肋板，其在中纵剖面处腹板高度h、厚度t及面板剖面积A应不小于按下列各式计算所得之值：

h=42B+d-70    mm…………………………………………(6)

t=6.9B+3    mm…………….……………………………………(7)

A=58d-0.5    cm2……………..…………………………………(8)

式中: B —— 型宽，m；

d —— 吃水，m。

5.5.3.2　肋板面板的厚度应不小于肋板腹板的厚度，面板宽度不得小于其厚度的10倍，但不必大于15倍，肋板面板可用折边代替。

5.5.4　流水孔

5.5.4.1　船底肋板、旁内龙骨上均应开流水孔，流水孔大小应考虑到泵的抽唧率，使自船底部的各个流水孔至吸口均能自由流通。

5.5 舷侧骨架

5.5.1　一般要求

5.5.1.1　艏、艉尖舱肋骨间距和尾部斜肋骨间距，应不大于0.4 m，其他部位肋骨或舷侧纵骨的最大间距应不大于0.5 m。

5.5.2　主肋骨

5.5.2.1　除艏、艉尖舱外，主肋骨剖面模数W应不小于按下式计算所得之值：

W=csdl2   cm3 ……….……………………………………(9)

5.5.3 　尖舱肋骨

5.5.3.1　艏、艉尖舱内的肋骨剖面模数W和剖面惯性矩I应分别不小于按下列各式计算所得之值：

W=2.3sdDl   cm3……….……………………………………(10)

I=3.5Wl   cm4….……….……………………………………(11)

5.5.4　舷侧纵桁

5.5.4.1　支撑主肋骨的舷侧纵桁的剖面模数Ｗ 和剖面惯性矩Ｉ，应不小于按下列各式计算所得之值：

W=7.8hbl2   cm3………………….…………………………(12)

I=2.5Wl   cm4………………….……………………………(13)

5.6　甲板骨架

5.6.1　甲板载荷

5.6.1.1　甲板计算压头h应按下述要求选取：

h0=0.01L+dD+0.1   cm …….……………………………(14)

5.6.2　甲板横梁

5.6.2.1　甲板横梁的剖面模数Ｗ应不小于按下式计算所得之值：

W=4.6cshl2   cm3…….………………………….……………(15)

5.6.3　甲板强横梁

5.6.3.1　支持甲板纵桁的强横梁的剖面惯性矩Ｉ应不小于按下式计算所得之值：

I=2Wl   cm4………………………..…………….…….…………(16)

5.6.4　甲板纵骨

5.6.4.1　露天/强力甲板纵骨的剖面模数Ｗ应不小于按下列两式计算所得之值：

W=1.1c1shl2   cm3……………………………….…….…………(17)

W=1.1c2sh+c3sl2L2×10-4   cm3…………...…….…………(18)

### 5.7　艉封板

#### 5.7.1　艉封板的厚度应不小于舷侧板厚度的1.2倍，其骨材要求与舷侧板的骨材要求相同。

### 5.8　密性试验

#### 5.8.1　艇体完工后，应进行密性试验，密性试验分为灌水试验和冲水试验。

#### 5.8.2　对要求水密的结构(如首尾尖舱、机舱、压载水舱等)应进行灌水试验。对内部没有水密舱壁的艇可利用舷外水压力代替灌水试验。

#### 5.8.3　艇体灌水或浸水时间应不小于4h，且不应有渗漏现象。

#### 5.8.4　冲水试验时，出水口压力应不小于200 kPa，喷嘴离被试项目的距离应不大于1.5 m，喷嘴内径应不小于12.5 mm。水柱移动速度应不大于0.1 m/s。

其他性能要求

#### 6.1　稳性

#### 6.1.1　一般要求

7.1.1.1　下列船舶应按本节规定核算船舶稳性：

(1) 新船；

(2) 初次检验的现有船舶；

(3) 船舶因改装、改建或修理使船舶稳性恶化或空船状况变化较大的现有船舶；

(4) 对其船舶稳性发生怀疑的现有船舶。

6.1.1.2　高密度聚乙烯渔业船舶应按中国国家渔检局颁布的《渔业船舶法定检验规则》有关规定进行稳性核算和倾斜试验。

6.1.1.3　对于缺少资料的现有船，可按7.1.3规定的简易衡准方法校核稳性。

6.1.1.4　船舶稳性计算虽已符合本章的要求，但船长仍应注意船舶装载及气象、海况、航向等情况，谨慎驾驶和操作。在船舶遭遇特殊情况或紧急情况而采取应变措施时，应注意船舶的稳性，防止发生倾覆的危险。

6.1.1.5　本节7.1.3、7.1.4的规定不适用于高速船。

#### 6.1.2　完整稳性

6.1.2.1　船舶应具有足够的稳性，稳性指标应满足7.1.1.2或7.1.3的要求。

6.1.2.2　高速船的完整稳性除满足以下要求外，尚应满足7.1.1.2要求。

(1) 在换证检验时，应核查空船排水量和重心纵向位置，并与已批准的稳性资料相比较，如空船排水量的偏差值超过2%，或重心纵向位置的偏差值超过1%船舶垂线间长时，则应重新进行倾斜试验。

(2) 船舶最大复原力臂所对应的横倾角应不小于25°，如进水角小于最大复原力臂所对应的横倾角，则进水角即为最大复原力臂所对应的横倾角。

(3) 对遮蔽航区的船，以下要求可作为以上要求的等效要求：

(3.1) 最大复原力臂对应的横倾角应不小于15°；

(3.2) 最大复原力臂 lm 应不小于按下式计算所得之值：

lm=0.2+0.02230-ϕm…………...……….….…………(19)

式中：
ϕm 一一 最大复原力臂 lm 对应的横倾角，（°）。

(3.3) 进水角小于最大复原力臂所对应的横倾角时，则进水角即为最大复原力臂所对应的横倾角，进水角处的复原力臂即为最大复原力臂。

(4) 高速船在静水状态中，在任何允许的装载情况下受到可能产生的不可控制的乘员移动作用时，引起的横倾角应不大于12°。乘员集中一舷时，船员和乘客计算重量均按每人75 kg的重量计，乘客密度可取4 人/m2，其移动力矩取下列假设中的最大值：

(4.1) 所有乘客站在尽可能靠近一舷护舷材的铺板上；

(4.2) 所有乘客站在一舷离船中心线B/4处；

(4.3) 50%乘客坐在一舷，其余乘客站在中线面处；

(4.4) 在计算稳性时，应假定当班船员位于各自的工作岗位上，其他船员位于各自的舱室内，货物按正常营运条件位于货舱内或甲板上。船员和乘客的计算重心高度应按站立状态取高出甲板或地板1 m，坐者取为座位以上0.3 m。

确定重心高度时，应计入甲板梁拱和舷弧的影响。

6.1.2.3　对高速船还应通过实船回转试验检验船舶回转时的稳性，此时船舶横倾角不得超过12°。通过试航，测出回转横倾角小于12°时允许的航速和舵角，并将其记录在完工稳性资料中。

#### 6.1.3　简易衡准

6.1.3.1　对没有完整图纸资料的船舶，可采用7.1.3.2的简易方法进行稳性校核。

6.1.3.2　空船（可允许有10%总载重量的油、水、备品）的初重稳距 GM 应大于或等于 GMmin 。

(l) 空船的初重稳距 GM 按下式计算：

GM=fBTθ  m…………….....…………………………………(20)

(2) 最小初重稳距 GMmin 按下式计算：

GMmin=0.6-0.25F m…………...…….……………….……(21)

式中：

B —— 型宽，m；

Tθ—— 空船状态下，船舶自由横摇周期实测值，s，其测试方法见附件；

F —— 干舷，m；

f —— 横摇系数，低、中密度聚乙烯取0.84，高密度聚乙烯取0.82；

(3) 上述公式适用于符合以下条件的船舶：

(3.1) BD≥2；

(3.2) FB=0.08~0.14；

(3.3) 甲板边缘入水角应不小于11.3°，即：F≥0.1B；

舱口或门槛进水角应不小于25°，即：F≥0.24b-h；

式中：

h —— 船舷处甲板上表面至舱口围板或门槛上缘的垂向高度，mm

b —— 舱口、门槛宽度或门槛距船中纵剖面距离的2倍，mm。

(3.4) 设在连续甲板上的甲板室总长度应不大于 0.4L，其高度应不大于1.8 m，且不大于 B2。

(3.5) 从连续甲板量起，顶层甲板的最大高度应不大于 0.7B，且不大于2.5 m；其长度不大于 L6，且不大于2.5 m；

(3.6) 验船机构视船舶的具体情况提出的其他必要的限制。

#### 6.1.4　免于核算

6.1.4.1　船舶满足下述条件时可免于核算稳性：

(1) 型宽吃水比 Bd 应不小于表4所列之值，L 为中间值时，Bd 用插值法求得；

表4 不同船长对应免于稳性核算的最小型宽吃水比

| Lm | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bd | 4.77 | 4.54 | 4.34 | 4.17 | 4.02 | 3.89 |

(2) 干舷 F 应满足下式的要求：

F≥0.1B

(3) 船上的总人数 N 应满足下式的要求：

N≤2+L3

式中：

L3 的值只取整数部分，L 指3.15定义的船长；

(4) 满足7.1.3.2中(3.4)、(3.5)的要求；

(5) 验船机构视船舶的具体情况提出的其他必要的限制。

#### 6.2　不沉性

#### 6.2.1　一般要求

6.2.1.1　对敞开艇，其新船或批量建造的首制船应通过下述灌水试验验证其满足要求：

(1) 船上所有装备齐全，每个乘员按28 kg重量计，可用压铁替代就位，油、水装满；

(2) 向艇内灌水，直至艇内与艇外的水持平；

(3) 在完成(1)和(2)项后，在乘员总重量不变的前提下，将其中10+5n kg乘员重量移至一舷护舷材的任何位置处，艇仍不致倾覆，其中，n 为额定乘员数；

(4) 在完成(1)、(2)和(3)项后继续向艇内灌水，艇应在不论多少水的情况下仍不致沉没。

#### 6.3　干舷

#### 6.3.1　干舷的核定

6.3.1.1　船舶应按如下规定核定干舷：

(1) 船舶满载状态下沿船长任何位置甲板边缘至水线的垂直距离F应满足下式要求：

F≥200L-711+200    mm

(2) 核定的干舷最终值应不小于 0.1B；

(3) 当稳性、不沉性（需要时）、船体强度决定的干舷与按7.3.1.1.(1)所决定的干舷不一致时，取其中最大值。

6.3.1.2　对高速船，其储备浮力应满足以下要求：

(1) 甲板艇的储备浮力应不小于100%满载排水量。储备浮力为静浮满载水线至干舷甲板垂向范围内所有海水不能进入的处所的总容积乘以海水的密度。

(2) 敞开艇的储备浮力应满足7.2.1对不沉性的要求。敞开艇可用在艇体内部设置浮力体的方法获取储备浮力。通常采用充填发泡塑料作为浮力体，但发泡塑料应为封闭型，不吸水。浮力体应永久性固定在艇底、舷侧或防撞舱内，且不致受到机械损伤和化学侵蚀。

(3) 储备浮力的计算可按公认的方法进行。

6.3.1.3 对高速船，船首甲板最高处离满载水线的高度 Fb 应不小于按下式计算所得之值：

Fb=1000L200.51.36Cb+0.68k    mm

式中：

L 一一 船长，m；

Cb 一一 方形系数；

k 一一 系数，沿海航区：k=1.0；遮蔽航区：k=0.85；平静水域： k=0.8。

#### 6.4　载重线

#### 6.4.1　载重线标志

6.4.1.1　船舶应按图6的规定在船舯两舷永久性地勘划载重线标志。载重线标志包括甲板线线段、载重线线段及核定干舷主管机关的简称字母ZY。

6.4.1.2　甲板线为长300 mm、宽25 mm的水平线段，其中点位于船长中点，其上缘与干舷甲板边板上缘平齐。

6.4.1.3　载重线为长300 mm、宽25 mm的水平线段，其中点位于船长中点，其上缘至甲板线上缘的垂直距离等于所核定的干舷。

6.4.1.4　核定干舷主管机关的简称字母ZY，字母高100 mm，宽65 mm。

图6载重线标志

6.4.1.5　对高速船，载重线及甲板线的长度中点应位于船舶在排水状态下的漂心纵向位置。

#### 6.4.2　勘划

6.4.2.1　甲板线和载重线标志应永久性的勘划在船舷两侧，并应清晰可见。当船舷为暗色底时，应漆成白色或黄色；当船舷为浅色底时，应漆成黑色。

6.4.2.2　若甲板线勘划有困难，经主管机关同意可免于勘划，但应在船舶证书中注明。

7.4.2.3　若现有船勘划载重线标志有困难，经主管机关同意，可免于勘划，但应在船舶证书中注明。

6.4.2.4　船舶各种装载状态下的吃水应不超过勘定的航区载重线的上缘。

6.4.2.5　对高速船，在船首、尾还应有清晰的吃水标尺。

#### 6.5　吨位丈量

#### 6.5.1 一般要求

6.5.1.1 船舶吨位丈量的目的是核定船舶总吨位和净吨位。

- 总吨位是表示丈量确定的船舶总容积。

- 净吨位是表示丈量确定的船舶有效容积。

6.5.1.2 船舶的吨位丈量均以m为计算单位，精确至小数点后两位。

6.5.1.3 量计所得总吨位和净吨位的数值应采用整数，不计小数点后的数值。但丈量所得的吨位值小于l时，取值精确到小数点后第1位，且不小于0.1。

6.5.1.4 吨位证书中的总吨位、净吨位，只填数字，数字后面没有单位“吨”。

6.5.1.5 列入总吨位和净吨位计算中的所有容积，不管是否装有绝缘物或类似绝缘物，对金属结构的船舶应量至各处所边界板的内表面；对非金属结构的船舶，主船体要计入边界板（船壳板）的厚度，主船体（上甲板）以上，计量到边界板内表面。

#### 6.5.2 吨位计算

6.5.2.1 总吨位 GT 按下述公式计算：

GT=k1V

式中：

V=V1+V2；

V1 —— 按本节7.5.3.1计算的容积；

V2 —— 按本节7.5.3.2计算的容积；

k1 一一 系数，k1=0.2+0.021gV，或按表5查取。

表5 系数k1与船舶总容积的对应值

| Vm3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k1 | 0.2140 | 0.2200 | 0.2235 | 0.2260 | 0.2320 | 0.2356 | 0.2381 | 0.2400 |

6.5.2.2 净吨位 NT 按下述公式计算：

NT=k2GT

式中：

GT 一一 按本节7.5.2.1 计算的总吨位；

k2 一一 系数，

渔船：k2=0.35；

驳船：k2=0.84；

运输船：k2=0.56；

其他船舶：k2=0.30。

#### 6.5.3 容积计算

7.5.3.1 上甲板以下所有围蔽处所的容积 V1 应按下式计算：

V1=0.72LBD

式中：

L 一一 上甲板长度，m；

B 一一 型宽，m；

D 一一 型深，m。

6.5.3.2 上甲板以上所有围蔽处所的容积 V2 的计算：

(1) 如为直线型，则丈量其前后端壁内表面间的平均长度，乘以侧壁内表面间的平均宽度，再乘以自顶甲板下表面量至下部甲板上表面间的高度，即得其容积；

如为流线型，则应按辛氏法量计其容积；

如为其他几何形状，则用几何方法量计。

(2) 上甲板上的所有舱口，均应量计其容积。将舱口围板内表面间的平均长度、平均宽度和平均高度三者相乘即得舱口容积。其中，舱口的高度是从甲板下表面到舱盖板的下表面的垂直高度。如高度不等同，则取其平均值。

船载设备

#### 7.1　通则

#### 7.1.1　一般要求

7.1.1.1　本章规定的各种设备，应当经相应的主管机关认可。

7.1.1.2　本章规定的各种设备应定期检查，以保证状态良好，即刻可用。

#### 7.2　机械设备

#### 7.2.1　一般要求

8.2.1.1　船舶的主推进装置和辅助机械装置、泵和管系的设计、创造、安装和试验均应符合本节有关规定。

#### 7.2.2　倾斜

7.2.2.1　主、辅机和轴系传动装置以及与船舶安全有关的机械设备，应能保证船舶处于下列倾斜情况时仍能正常工作：

静态横倾：不大于15°；

静态纵倾：不大于7.5°。

#### 7.2.3　后退措施

7.2.3.1　主推进装置应具有足够的后退能力，以确保在所有正常情况下都能可靠地控制船舶。

#### 7.2.4　出入口

7.2.4.1　机舱应至少设有一个出入口，出入口应能通向干舷甲板。

#### 7.2.5　通道

8.2.5.1　机舱内应设有便于操纵、维护和检修各种机械设备的通道。

#### 7.2.6　通风、采光及照明

8.2.6.1　机舱内应能保持良好的通风、采光条件，并有足够的照明装置。

#### 7.2.7　密封

7.2.7.1　各种管路、传动杆通过水密舱壁时，应保证水密。

7.2.7.2　轴系通过水密舱壁处应设有填料函，其设置应便于检查和维修。

7.2.7.3　艉管在安装后应做密性试验。

#### 7.2.8　防护设施

7.2.8.1　机械运转时，可能对船上人员构成危险的部位，应有防护罩等安全设施。

#### 7.2.9　汽油机为舷外挂机的特殊要求

7.2.9.1　木质渔业船舶若使用汽油挂机应征得验船部门特别同意。

7.2.9.2　舷外挂机应可靠地固定在船舶艉封板上。

7.2.9.3　舷外挂机的操纵电缆应有效密封，油管连接处不应有泄露。

7.2.9.4　功率不小于40 kW的舷外挂机，应装置固定的操舵手轮。

#### 7.2.10　管系

7.2.10.1　除本节另有说明外，管子、阀件和附件应使用钢、铸铁、铜、铜合金或其他适合于其用途的材料来制造，并符合预定的强度要求。

#### 7.2.11　燃油箱柜

7.2.11.1　燃油箱柜的结构、布置等应符合下列规定：

(1) 燃油箱柜的布置应避免船舶碰撞而造成溢油，其处所应能保证有效通风。

(2) 燃油箱柜安装前应进行水压试验，试验压头应至箱柜顶最高点以上不小于2.4 m。

(3) 燃油箱柜和燃油管法兰接头不应位于发动机、排气管、电气设备的正上方，且其横向间距应不小于450 mm。燃油箱柜下面应设滴油盘。

(4) 柴油机燃油箱柜上应装有泄放装置、液位计、空气管。空气管内径应不小于注入管内径。如采用玻璃管液位计，应为自闭式，且应设有防护罩。液位计禁止使用塑料管。

(5) 盛装汽油的燃油箱柜，应以耐酸钢、铝或其他等效材料制造，并保证足够的强度。油箱容量应不大于30 L，且仅允许设一个汽油油箱。油箱应以0.04 MPa的压力进行压力试验，并无任何泄露。

#### 7.2.12　燃油管路

7.2.12.1　燃油管路应采用无缝钢管、无缝退火铜管、铜镍合金管或等效性能的金属管制成。

7.2.12.2　燃油管路采用软管时，应采用有保护的耐火燃油软管。

7.2.12.3　燃油管路应按照规定进行压力试验。

#### 7.2.13　排气管路

7.2.13.1　主机排气管路应采取有效防护的方式，防止高温表面伤人。具有冷却水夹层的排气管应加厚。排气管应采用适当的绝热材料进行包裹，绝热层表面温度应不超过60 ℃。

7.2.13.2　排气管路一般应向上导出，若需经船侧或船尾导出时，应防止海水倒灌。

7.2.13.3　排气管与船体的连接应保证水密。

#### 7.2.14　冷却水管路

7.2.14.1　一般应设2只海水吸口，其位置应保证在航行状态下冷却水泵可通过海底阀吸入海水。

7.2.14.2　海水箱应装有格栅，其有效通流面积应不小于海底阀流通面积的3倍。

7.2.14.3　排水孔的位置一般不应超过设计吃水，否则应设置止回阀装置或防浪阀。

#### 7.2.15　舱底水设施

7.2.15.1　机舱内应至少设置1台动力或手动舱底泵。

7.2.15.2　非水密舱室的舱底水应能及时排出。

#### 7.2.16　发动机

7.2.16.1　船用主机或其他发动机应经验船机构认可方可装船使用。

7.2.16.2　发动机应设有监控转速、温度、压力及其他运行参数的装置。

7.2.16.3　发动机设计应使其发生火灾或爆炸的危险降至最低。当发动机存在超速的危险时，应有措施保证其不超过安全转速。

7.2.16.4　座机船舶的主机及发电机组所用的燃油，其闪点（闭杯试验）一般应不低于60 ℃。

#### 7.2.17　发动机安装

7.2.17.1　主机和齿轮箱应尽可能采用公共基座。

7.2.17.2　主机和齿轮箱与基座的固定螺栓至少应各有两只紧配螺栓，或按产品说明书中安装要求安装。

#### 7.2.18　轴系和螺旋桨

7.2.18.1　轴材料的抗拉强度一般应在下列范围内选择：

(1) 碳钢和碳锰钢为410 ~ 600 N/mm2；

(2) 合金钢不超过800 N/mm2。

7.2.18.2　主推进轴系应能承受足够的倒车功率。

7.2.18.3　主推进装置中，滑动轴承温度应不超过70 ℃，滚动轴承温度应不超过80 ℃。

#### 7.2.19　轴的直径、联轴器和螺栓

7.2.19.1　轴的直径的计算应符合主管机关的有关规定。

7.2.19.2　联轴器用键安装到轴上时，键材料的抗拉强度应不小于轴材料的抗拉强度。

7.2.19.3　联轴器法兰连接的紧配螺栓应不少于螺栓总数的50%，如采用普通螺栓连接时，安装工艺应经验船机构同意。

#### 7.2.20　离合器换向

7.2.20.1　对可倒、顺的传动离合器，其换向时间应不超过15 s。

#### 7.2.21　螺旋桨

7.2.21.1　螺旋桨应可靠地固定在尾轴上，紧固螺母螺纹的旋向应与尾轴顺车方向相反。螺旋桨及其附件的固定螺钉、螺母等，均应有可靠的防止松动措施。如采用环氧树脂粘结时，应经验船机构同意。

7.2.21.2　铸造的螺旋桨不应存在有损强度的裂纹、气孔、疏松、夹渣、浇铸不足等缺陷；钢板焊接的螺旋桨不应有裂纹、卷边、漏焊等缺陷。

7.2.21.3　螺旋桨加工完成后一般应作静平衡试验。

#### 7.2.22　操舵装置

7.2.22.1　操舵装置应能确保航行时对船舶的可靠操纵。

7.2.22.2　船舶应至少设置l套动力或人力操舵装置。

7.2.22.3　采用动力操舵装置，则应具有2台舵机装置动力设备。

7.2.22.4　采用1台电动或电动液压或主机带泵动力设备的船舶，应设人力操舵装置。

7.2.22.5　操舵装置的最大舵角应限制在35°~ 40°范围以内。

#### 7.2.23　操舵时间要求

8.2.23.1　船舶在设计最大航速时，从一舷35°转至另一舷30°的转舵时间，机动舵应不大于20 s，人力舵应不大于30 s。

#### 7.2.24　试验

8.2.24.1　轮机装置安装完毕后，应按验船机构认可的试验大纲进行系泊和航行试验。

#### 7.3　电气设备

#### 7.3.1　一般要求

7.3.1.1　电气装置应能：

(1) 确保为保持船舶处于正常操作状态和满足正常生活条件所必需的所有电力辅助设备供电；

(2) 确保船员及船舶的安全，免受电气事故的危害。

#### 7.3.2　主电源

7.3.2.1　主电源可采用：

(1) 由独立的原动机驱动的发电机；

(2) 由主机驱动的发电机；

(3) 蓄电池组。

7.3.2.2　本节7.3.2.1所述的电源可以组合使用，但应至少满足下列要求：

(1) 当独立或组合连接时，电源应正常供电；

(2) 任一电源失效或发生故障时，不应影响其他电源对所有重要设备供电。

7.3.2.3　凡以蓄电池组作为主电源的船舶，应设有容量足够的充电装置。如果蓄电池组的容量能保持向船舶安全航行必需的用电设备供电4 h以上，则可设岸电充电装置。

7.3.2.4　主机启动蓄电池组如能满足船舶正常航行用电要求以及启动要求，则可作为主电源。

#### 7.3.3　照明

8.3.3.1　船上应设照明系统，由船舶主电源供电。室外照明应采用防水灯具。

#### 7.3.4　接地

8.3.4.1　船舶电气设备应当有效接地。

#### 7.3.5　电气灾害的预防措施

7.3.5.1　工作电压大于50 V的电气设备应符合《渔业船舶法定检验规则》的相关规定。

7.3.5.2　电气设备的设计和安装应能有效地防止船上人员触及带电部件，电气设备的操作手柄、按钮等应设置良好的绝缘。

7.3.5.3　一般应选用船用滞燃型电缆或电线，并在安装时保持其滞燃性能。电缆走线尽可能平直且易于检修。

7.3.5.4　电气设备不应贴近燃油舱、油柜等外壁表面安装，若不可避免时，则与此类舱壁表面的距离应大于50 mm。

7.3.5.5　工作时能产生高温的电气设备，在安装时应有隔热防护措施，并且不应在油舱、油柜等外壁表面安装。

7.3.5.6　若需在可能出现爆炸性气体、蒸汽而有爆炸危险的处所安装电气设备，则应是适合于爆炸气体环境用的合格防爆电气设备。如有必要，可配备l支自带电池的手提式防爆灯，以供应急时用。

7.3.5.7　每一独立回路均应设有可靠的短路保护和过载保护。

#### 7.3.6　绝缘

7.3.6.1　电气设备及系统的热态绝缘电阻应大于0.3 MΩ。

#### 7.3.7　配电板（箱）

7.3.7.1　工作电压大于50 V的配电装置的设计、制造、试验和安装应符合主管机关的有关规定。

7.3.7.2　配电板（箱）一般应以绝缘材料制作，其罩壳应以滞燃、耐潮材料制作。

7.3.7.3　配电板（箱）应安装在干燥、通风和易于观察、维修的部位。

7.3.7.4　配电板（箱）的后面和上方不应设有水、油、蒸汽管、油柜以及其他液体容器，若不能避免时，则应有可靠的防护措施。

#### 7.3.8　蓄电池

7.3.8.1　蓄电池应安装在尽量靠近启动电机的位置。

7.3.8.2　蓄电池的安装位置应固定可靠且通风良好。

7.3.8.3　蓄电池应安装在防腐托盘或专用箱柜中，便于检修及维护。

#### 7.4　救生设备

#### 7.4.1　救生圈

7.4.1.1　每艘船舶至少应当配置1个救生圈。

7.4.1.2　救生圈应存放在易于取用之处。

7.4.1.3　救生圈上应标记船名和船籍港。

#### 7.4.2　救生衣

7.4.2.1　船上每人应配备l件救生衣。

7.4.2.2　航行作业于沿海航区的船舶，其配备的救生衣应配备经认可的救生衣灯。救生衣灯应牢固地系在救生衣的前肩部区域。

7.4.2.3　航行作业于遮蔽航区及平静水域的船舶，其配备的救生衣可用工作救生衣代替。

7.4.2.4　救生衣应存放在易于取用之处，并清楚标识其存放位置。

#### 7.4.3　遇险信号

7.4.3.1　航行作业于沿海航区的船舶，至少应配备4支降落伞火箭信号。

7.4.3.2　航行作业于遮蔽航区及平静水域的船舶，至少应配备2支降落伞火箭信号。

#### 7.5　消防设备

7.5.1　每艘船舶至少应配备2具手提灭火器；在每一易失火区域均应至少备有l具合适的灭火器；1个带适当长度绳子的消防水桶；1把太平斧。消防水桶和太平斧可分别用生活用水桶和生活用斧代替。

7.5.2　驾驶室应配备1具容量不少于2 kg的干粉灭火器。

7.5.3　机器处所应配备2具容量不少于2 kg的干粉灭火器。当主机功率小于30 kW时，可减少l具。

7.5.4　船上配置的灭火器应满足下列规定：

(1) 每具CO2灭火器的最小容量应不小于2 kg，每具干粉灭火器的最小容量应不小于4 kg，而每具泡沫灭火器至少具有9 L的容量。所有手提灭火器的质量应不超过23 kg。

(2) 灭火器应放在便于取用的地方。

#### 7.6　航行和信号设备

#### 7.6.1　航行设备

7.6.1.1　应配备1台磁罗经或指南针。

7.6.1.2　应配备有收音机用于接收天气预报。

#### 7.6.2　信号设备

7.6.2.1　除本节规定外，信号设备性能还应符合主管机关的有关规定。

(1) 船舶总长Loa不小于12 m的船舶的桅灯最小能见距离为3n mile，其他基本号灯及渔船作业号灯的最小能见距离为2n mile。

(2) 船舶总长Loa小于12 m的船舶的桅灯最小能见距离为2n mile，舷灯最小能见距离为ln mile，其他基本号灯及渔筋作业号灯的最小能见距离为2n mile。

(3) 渔船额外号灯的最小能见距离为ln mile，且不要大于2n mile。

7.6.2.2　信号设备的配备应符合表6的规定。

7.6.2.3　对不在夜间航行、作业的船舶可免除锚灯以外的号灯。

7.6.2.4　信号设备的安装位置

(1) 桅灯或替代桅灯和艉灯的环照灯应装设在船舶中纵剖面上，如果不可能，也可以装设在船舶中纵剖面附近，但其舷灯应合并成l盏，并装设在船舶中纵剖面上，或尽可能地装设在接近该桅灯或替代桅灯和艉灯的环照灯所在的纵剖面的位置。

(2) 号灯的垂向位置和间距

(2.1) 桅灯或替代桅灯和艉灯的环照灯安装在船体以上的高度可以小于2.5 m，但至少应高于舷灯1 m；

(2.2) 舷灯安置在船体以上的高度，应不超过前桅灯或替代桅灯和艉灯的环照灯高度的3/4，不应低到受到甲板灯光的干扰。舷灯如合并为l盏，则应安置在低于桅灯不小于1 m处；

(2.3) 当垂直装设2盏或3盏号灯时，这些号灯的问距应不小于1 m，其中最低l盏号灯应设置在舷缘以上高度不小于2 m处；

(2.4) 当垂直安装2盏以上号灯时，其间距应相等。

(3) 桅灯应设置在船中前部，如不可能时，应尽实际可能设置在靠前的位置。

(4) 号型间的垂直距离应至少为1.5 m。可用与船舶尺度相称的较小尺度的号型，号型间距亦可相应减少。

(5) 独立设置的艉灯应装于船首、尾中心线上，并尽可能接近船尾，高度尽量与舷灯持平，但不得高出舷灯。

(6) 锚灯应安装在船舶的最易见处，一般设置在船舶的前部。

(7) 表示船舶失控的2盏红色环照灯应在同一垂线上，其间距满足8.6.2.4中(2.3)的要求。

(8) 渔船配备的2盏作业环照灯中较低的1盏白环照灯，在舷灯以上的高度应不小于2 m。

(9) 高速船的桅灯可装设在相应于船的宽度、低于8.6.2.4中(2.1)规定的高度，其条件是由两盏舷灯和桅灯形成的等腰三角形的底角，在正视时不应小于27°。

表6 渔船信号设备配备要求

| 设备 种类 | 序 号 | 设备名称 | 配备数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loa≥12m | Loa<12m |  |
| 号 灯 | 1 | 桅灯（白色） | 1 | 1 | 1. 航行灯，装于桅顶 |
|  | 2 | 左舷灯 （红色） | 1 | 1 | 1. 航行灯，装于最高甲板左舷； 2. 除拖带和顶推船外，可用l盏双色灯代替左舷灯与右舷灯 |
|  | 3 | 右舷灯 （绿色） | 1 | 1 | 1. 航行灯，装于最高甲板右舷； 2. 除拖带和顶推船外，可用1盏双色灯代替左舷灯与右舷灯 |
|  | 4 | 艉灯 （白色） | 1 | 1 | 1. 航行灯，装于船首、尾中心线上，高度尽量与舷灯持平，但不得高出舷灯； 2. Loa<12m 可用l盏白环照灯代替桅灯和艉灯 |
|  | 5 | 双色灯 （左红右绿） | 1组 | 1组 | 可替代序号2和3的号灯。配此灯于中心线处，与序号8白灯共用表示航行 |
|  | 6 | 环照灯 （红色） | 2 | 1注1 | 1. 操纵能力受限或失控时显示，垂直悬挂； 2 对非拖网渔船，作业时其中1盏与序号8上红下白同时显示 |
|  | 7 | 环照灯 （绿色） | 1 | 1 | 仅拖网渔船配备，作业时与序号8上绿下白同时显示。Loa<12m 尽可能这样配备 |
|  | 8 | 环照灯 （白色） | 1 + (1) | 1注2 + (1) | 1. 作为锚泊灯； 2. Loa<12m 时可替代序号1和4的号灯； 3. 有渔具外伸的渔船，才另加1盏渔具方向指示灯 |
| 号 型 | 1 | 球体 | 3 | 1 | 1. 失控时显示，垂立2个球体； 2. 操纵能力受限时，垂直3个球体，中间是菱形体 |
|  | 2 | 圆锥形体 | 3 | 3 | 从事疏浚及水下作业（小船除外）的船舶应配3个，从事拖带作业而拖带长度大于200 m者应配2个 |
| 号 旗 | 1 | 5号国旗 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 红色号旗 | 1 | 1 | 指示有碍他船航行的渔具、缆索、锚链等伸出的方向 |
| 音响 器具 | 1 | 小型号笛 | 1 | 1※ | ※ Loa<12m 的机动船可用哨子替代号笛及号钟 |
|  | 2 | 小型号钟 | 1 |  |  |

注1：仅非拖网渔船配备；

注2：可用1盏白环照灯代替桅灯和艉灯。

### 7.7　无线电设备

#### 7.7.1　一般要求

7.7.1.1　除另有规定外，无线电通信设备的性能应符合主管机关的有关规定。

#### 7.7.2　无线电设备配备

7.7.2.1　船舶应配置1台航行安全信息接收装置（或收音机），以便于船舶接收气象警告或气象预报及其他与航行安全有关的紧急信息。

7.7.2.2　渔船应配备渔用对讲机1台。

#### 7.7.3　无线电设备供电

7.7.3.1　无线电通信设备（便携式除外）应由两套电源供电，一套为船舶电源，另一套为备用电源，备用电源应能供电l h。当蓄电池组作为船舶电源的一部分时，可不要求另外设置无线电备用电源。

7.7.3.2　可携式无线电通信装置应至少另配1组相同容量的备用电池。

### 7.8　防污染设备

#### 7.8.1　防止油类污染

7.8.1.1　主柴油机功率不小于22 kW的新船，应装设1套额定处理量不小于0.04 m3/h的滤油设备。

7.8.1.2　挂桨机船及主柴油机功率小于22 kW的新船，应当装设1套额定处理量不小于0.01 m3/h的滤油设备，或设置l个容量足够的适合储存含油污水的容器。

7.8.1.3　船舶排放的含油污水，其含油量应不超过15 ppm。不应用稀释等任何操作方法排放未经处理的污油水。

7.8.1.4　装设滤油设备的船舶，应当设置储存含油污水舱柜或容器。

7.8.1.5　船舶满足下列要求的，可免除设滤油设备的要求。

(1) 储存含油污水的贮存柜容积不小于按下式计算所得之值：

V=15Tq    m3

式中：

V —— 含油污水贮存柜容积，m3，且不小于48q；

T 一一 含油污水在船上的实际储存时间，h；

q —— 假定每小时产生的舱底水量，m3/h；

计算时：

q=3.5×10-5 GT，适用于艉管轴承为水润滑；

q=2.1×10-5 GT，适用于艉管轴承为油润滑；

q=1.8×10-5 GT，适用于港内作业船舶；

GT 一一 船舶总吨位。

(2) 设有清洗储存柜和将其中的残油或含油污水排入接收设备的适当设施；

(3) 泵和管路应为固定式，如认为实际上对该船舶不适当，经同意可用其他有效形式代替。

7.8.1.6　甲板动力机械及挂桨机处应设置油盘或应用其他可靠的收集泄漏残油的措施。

7.8.1.7　严禁向水域排放含油污水。

#### 7.8.2　其他

7.8.2.1　航行作业于对环保有特殊要求的水域，其设备配备应满足相应的规定。

_________________________________